Thermal and permeability properties of metal aluminum foams for functional applications

Propiedades térmicas y de permeabilidad de espumas metálicas base aluminio para aplicaciones funcionales

FIGURAS

Figura 1. Probetas para el ensayo de permeabilidad

Figura 2. Sistema de flujo adaptado para los ensayos de permeabilidad

Ubicación de la probeta

Figura 3. Equipo para medición de coeficiente de conductividad térmica

TABLAS

Tabla 1. Valores de permeabilidad obtenidos

| Tamaño de poro [mm] | Porosidad [%] | Permeabilidad K [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 63.3 | 1.76 x 10-10 |
| 1.0 | 65.9 | 1.84 x 10-10 |
| 2.0 | 67.6 | 2.36 x 10-10 |

Tabla 2. Conductividad térmica promedio

| Tamaño de poro [mm] | Porosidad [%] | Conductividad Térmica (W.m-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 mm | 63.3 | 0.6 |
| 1.0 mm | 65.9 | 1.1 |
| 2.0 mm | 67.6 | 3.0 |